|  | Ficha técnica de producto Azm Sn63Pb37 |
| --- | --- |

| NOMBRE COMERCIAL | Azm Sn63Pb37 |
| --- | --- |

| COMPOSICIÓN | Sn 63% Pb 37% |
| --- | --- |

| CLASIFICACIÓN ISO | 9453 |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

Rango de fusión: aprox. 183°C (EN 9453) Temperatura de trabajo: aprox. 233 °C (EN 9453) Densidad aprox. 8,4 g/cm³ Resistencia a la tracción acc. EN 12797 aprox. 250 MPa con Cu Conductividad eléctrica aprox. 7,0 m/ Ωmm Temperatura de servicio de la junta de soldadura max. 150 °C (sin pérdida de resistencia)

FORMAS DE ENTREGA

Hilo: 0.3 / 6 mm diámetro Varilla: Redonda: 6mm ø Cuadrada: 9 mm x 4 mm Barra: Redonda: 6mm ø Cuadrada: 9 mm x 4 mm Rectangular: 12 mm x 25 mm Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

APLICACIONES

Aleación de soldadura blanda. Contiene plomo. Debido a sus características es idónea para su utilización en ensamblaje electrónico, estañado de cables, y fabricación de baterías.