|  | Ficha técnica de producto Azm SnAg5 |
| --- | --- |

| NOMBRE COMERCIAL | Azm SnAg5 |
| --- | --- |

| COMPOSICIÓN | Sn 95; Ag 5 |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

Rango de fusión: 221°C eutéctico (EN 9453) Temperatura de trabajo: aprox. 271 °C (EN 9453) Densidad aprox.7.41 g/cm³ Resistencia a la tracción acc. EN 12797 aprox. 250 MPa with Cu Porcentaje de elongación aprox. 8 % Conductividad eléctrica aprox. 19.05 m/ Ωmm Temperatura de servicio de la junta de soldadura max. 150 °C (sin pérdida de resistencia)

FORMAS DE ENTREGA

Hilo: 1.0 - 1.5 - 2.0 mm Ø Varilla: 1.0 - 1.5 - 2.0 mm Ø, 500 mm largo Lámina: 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.4 mm espesor y hasta 70 mm ancho Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

APLICACIONES

Se trata de una soldadura blanda, libre de plomo. Idonea para su utilización en instalaciones termo sanitarias, calefacción, instalaciones de gas a baja presión y soldadura de cobre y sus aleaciones en general.