|  | Ficha técnica de producto Azm 55AgSnSi |
| --- | --- |

| NOMBRE COMERCIAL | Azm 55AgSnSi |
| --- | --- |

| COMPOSICIÓN | Ag 55; Cu 21; Zn 22; Sn 2 |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

Rango de fusión: aprox. 620 - 600 °C (EN ISO 17672) Temperatura de trabajo: aprox. 650 °C (EN ISO 17672) Densidad aprox. 8,2 g/cm³ Resistencia a la tracción acc. EN 12797 aprox. 250 MPa with Cu Porcentaje de elongación aprox. 8 % Conductividad eléctrica aprox. 5,0 m/ Ωmm Temperatura de servicio de la junta de soldadura max. 150 °C (sin pérdida de resistencia)

FORMAS DE ENTREGA

Hilo: 1.0 - 1.5 - 2.0 mm Ø Varilla: 1.0 - 1.5 - 2.0 mm Ø, 500 mm largo Cinta / Lámina: 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.4 mm grueso y 70 mm ancho Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

APLICACIONES

Azm 55SnSi es una soldadura de fusión baja basada en una aleación en plata con excelentes características de flujo. Es ideal para soldar cualquier acero, cobre y aleaciones de cobre basadas en cobre como también para níquel y cualquier aleación basada en el níquel. Sus aplicaciones típicas se encuentran en las industrias del automóvil, eléctricas, aire acondicionado y refrigeración.